**产品参数报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 颜色 | 材质 | 规格 | 配件 | 安装方式 |
| 轨道 | 银白色 | 原生铝材 | 厚度2MM | 纳米塑料拉珠 | 顶装 |

**高精密隔帘技术参数（医用帘）**

|  |
| --- |
| 面料成分：100％涤纶（聚酯纤维） |
| 纤维含量（％）：100％ |
| 阻燃等级：B1级 |
| 无甲醛标准：未检出 |
| PH值：4.0-6.0 |
| 耐干摩擦色牢度／级：≥3-4．耐湿摩擦色牢度／级：≥3 |
| 耐洗色牢度／级：变色≥沾色≥4 耐水色牢度≥4 |
| 耐热干色牢度：4-5级 |
| 耐热压色牢度：4-5级 |
| 耐光色牢度：4级 |
| 耐汗渍色牢度：≥3-4 |
| 耐洗色牢度：4级 |
| 耐水色牢度：≥3-4 |
| 耐酸斑色牢度：4-5级 |
| 耐唾液色牢度：≥4 |
| 耐碱斑色牢度：≥4-5级 |
| 耐碱：≥3-4 |
| 耐酸：≥3-4 |
| 顶破强力：≥1704N |
| 水洗尺寸变化率：＋2％至-4％ |
| 可分解致癌芳香胺染料：未检出 |
| 耐皂洗色牢度：变色4-5沾色4-5 |

**产品报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 医用隔帘 | 约267米（共19个房间38个隔帘） |  |  |  |